Memorial Descritivo

Construção de cinco (5) Unidades Habitacionais

Área: 48,00 m²

1-SERVIÇOS PRELIMINARES

O terreno será limpo, desmatado, destocado e decapado a camada vegetal, inclusive o solo orgânico na espessura mínima de 20 cm.

A locação da obra terá o alinhamento conforme Projeto.

2-FUNDAÇÕES

2.1 Sapata corrida: serão abertas valas de 50 cm de profundidade por 40 cm de largura, podendo-se variar a profundidade, necessária, para compatibilizar a resistência do solo à carga da edificação. O fundo da vala deverá ser compactado antes da colocação do concreto ciclópico. Concreto ciclópico: será executado em camadas de 20 cm de pedra (5 a 15 cm de diâmetro), sendo lançado concreto com traço 1:3:4, preenchendo os vazios entre as pedras. O percentual de pedra de mão n poderá ser superior a 30% do volume total.

2.2 Alvenaria de elevação: Será com tijolos maciços, parede (25cm), assentando com argamassa traço 1:5, cimento e areia + alvenarite. (altura de 35 cm).

2.3 Viga de fundação: Será de dimensão 11x 25cm com concreto de traço 1:1,5:2; será utilizado aço CA-50 A para a armadura longitudinal constituída de 4 Ø 8,00mm e para a armadura transversal serão executados estribos de 5.0mm a cada 18 cm, em aço CA-60. Tudo conforme detalhes gráficos anexos.

2.4 Forma: Serão com duas fiadas de tijolos maciços de cutelo.

2.5 Impermeabilização: A viga de baldrame será impermeabilizada com necanol ou similar, em duas demãos. Em todas as faces aparentes.

3- ATERRO DO BALDRAME

O baldrame será aterrado com solo típico da região (solo argiloso formação Santo - Ângelo) isento de matéria orgânica.

A compactação será feita com equipamento manual e camadas não superiores a 20 cm.

4- PAREDES

Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas; serão executadas com tijolos, tipo vazados (6 furos) com resistência mínima a compressão de 12 Kgf/cm², parede de 15 cm assentadas com argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e cal).

Obs: as espessuras das juntas de argamassa deverão ser de 1 a 1,5 cm, e juntas verticais

Devem ser desencontradas.

5- VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO DAS PAREDES

5.1 Vergas/Contravergas : serão em ferro argamassado constituída de 2 barras de aço CA-50 bitola 6,3 mm em argamassa de cimento e areia (1:5). As barras serão colocadas entre a primeira e a segunda camada de tijolos, ultrapassado a lateral do vão de no mínimo 50 cm de cada lado.

5.2 Cinta de amarração: Será executada do coroamento das alvenarias. Terá dimensão de 15x20 cm e concreto traço 1:1,5:2 (cimento, areia e pedra ). Será utilizado aço CA-50, sendo utilizado para armadura longitudinal negativa 2,0 6,3 mm e a positiva 2,0 8,00mm. A armadura transversal dera de 5.0 mm a cada 18 cm em aço CA-60. Nos pontos de apoio das terças (conforme projeto) serão deixadas 02 esperas com 50 cm cada, de aço 5.0 mm, concretadas na viga, para amarração. No respaldo da alvenaria de fechamento do reservatório será executado cinta de armação de 12x12 cm em concreto armado ( 4d 5/16 estribados com aço 5.0 mm cada 15 cm ).

Forma: Serão com painéis em tábuas de pinus, ou outra de igual qualidade, travados e gravatados de forma que suportem a concretagem sem deslocaram-se.

6- ESTRURA DO TELHADO E COBERTURA

6.1 Estrutura do telhado: A estrutura do telhado será com terças de madeira de eucalipto (guias de 2,5x12cm) espaçados conforme Projeto em planta.

A fixação de estrutura de madeira será feita através de ferragem de espera deixada na viga de armação das paredes (aço CA-50 5.00 mm). A madeira será imunizada com uma demão de cupincida.

6.2 Cobertura: Telha de cimento amianto capa ondulada 6 mm, fixadas com dois parafusos por telha na 2° e 6° ondas.

A fixação das telhas será com parafusos (8x110) com arruelas e vedante de borracha. As telhas serão vazadas com furadeira com troca de bitola imediatamente superior a bitola do parafuso. Nos caimentos do volume da caixa de água serão colocados algerosas em chapa galvanizada.

7- ESQUADRIAS

7.1 Portas Externas: serão de dimensões 80 x 1,20, metálicas

7.2 Portas Internas: seguem-se as seguintes dimensões; banheiro e dormitório 80 x 120, sendo de compensado semi-oca, de canela ou similar.

7.3 Janela de Sala e Dormitório: serão de dimensões 150x100, tipo veneziana metálica em chapa n 20’’, com estrutura que garanta rigidez, segurança, estanqueidade e um perfeito funcionamento.

7.4 Jenela do Banheiro e da Cozinha: serão nas seguintes dimensões respectivamente, 50x40 e 150x100, do tipo basculante, em perfis cantoneira 1/8 x 3/16’’ ou chapa dobrada, com estrutura que garanta rigidez, segurança, estanqueidade e um perfeito funcionamento.

7.5 Marcos : os batentes serão de madeira de lei, nas dimensões de Projeto fixados com tacos parafusados nos batentes ou com pregos que garantam a fiação das mesmas. Os batentes metálicos serão chumbados de ferro quadrado bipartido na extremidade.

7.6 Ferragens: portas internas ou externas, serão usadas 3 dobradiças 3’’ x 2’’ por porta, fechadura tipo soprano, ou similar com maçaneta, nas janelas será usada trava interna e basculantes.

8- PINTURA

Todas as paredes externas e internas (exceto as internas do banheiro) receberão pintura em tinta acrílica 1ª qualidade, no mínimo duas demãos sobre no mínimo uma demão de selador acrílico.

As aberturas e forro dos beirais de madeira após lixamento e preparo serão pintadas com duas demãos de tinta esmalte.

As aberturas metálicas serão aplicados fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta esmalte.

As paredes internas do banheiro receberão selador acrílico e no mínimo duas demãos de tinta a óleo brilhante.

9- VIDROS

Todos os vidros serão lisos, exceto no banheiro e na cozinha que serão tipo canelado, todos de espessura não inferior a 3,00 mm.

10- REVESTIMENTO

Chapisco: as alvenarias do banheiro e cozinha ( áreas úmidas ) e paredes externas, serão chapiscadas antes do reboco com argamassa de cimento e areias traço 1:3.

Reboco paulista: As alvenarias chapiscadas serão rebocadas com massa única, com argamassa de cimento, cal hidratado, areia 1:2:8

11- FORRO

O forro interno será de labri de PVC fixado em ripamento de madeira, tipo eucalipto (2,5 x 7), apoiado nas paredes e travadas nas terças. A camada será de pinus. O beiral terá largura de 50 cm com forro de lambri de madeira dura (não serão aceitos beiral de madeira de pinus).

12- PISOS

12.1 Contrapiso: será executado sobre um leito drenante com 5 cm de brita n° 1, numa camada de 7 cm de concreto de cimento, areia e pedra no traço 1:3:4, em toda área interna da edificação e na frente do tanque de lavar roupas, conforme Projeto.

12.2 Pisos: serão executados pisos cerâmicos esmaltado, liso, 45x45 PEIV, padrão comercial em toda a casa assentes com argamassa colante e rejuntados, sobre base regularizada de piso espessura 3 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:4 Obs; em todo o perímetro da casa será executado calçadas em concreto desempenado espessura de 6 cm na largura de 0,60 m.

13- INTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ÁGUA

13.1 Tubos e conexões: serão de PVC rígido soldável de diâmetro 25 mm. Serão fixadas em canaletas abertas na alvenaria (um gomo de tijolo vazado) com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e preenchidos com cacos de tijolo.

A tubulação será previamente lixada e limpa antes da soldagem.

13.2 Torneiras: em PVC rígido.

13.3 Registros: no banheiro será utilizado metálico, de pressão.

13.4 Cavalete s/ Hidrômetro: conforme padrão de instalação da CORSAN.

ESGOTO

13.5 Tubos e conexões: serão de PVC, diâmetro de projeto conforme planta de instalações sanitárias, sendo a superfície previamente limpa e lixada antes da soldagem.

Caixas sifonadas e de gordura serão de PVC, dimensões de Projeto.

13.6 Fossa: deverá ser executada conforme projeto em anexo, com volume de 1825 L escoltada no local ou pré-fabricada. Atendendo a Norma 7229 com afastamento mínimo de 1,50 m da divisa e da fundação da casa.

13.7 Sumidouro: será executado conforme detalhes construtivos em planta. A execução será tipo dreno com cobertura vegetal no mínimo de 50 cm, com volume não inferior a 9,00 m³.

14- APARELHOS

Vaso sanitário: serão na cor branca, fixados com buchas e parafusos. O assento será do tipo convencional. A caixa de descarga será de PVC com fixação externa com bucha e parafusos.

Lavatório de Banheiro: será na cor branca, fixado com buchas e parafusos.

Tanque: será em concreto pré-moldado assentados, sobre paredes de apoio em alvenaria, com argamassa de cimento e areia 1:3.

15- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 Eletrodutos: conduíte corrugados anti chamas flexível de ³/4’’ de diâmetro normalizados. Serão embutidas na parede. Sobre o forro serão fixados na estrutura.

Será executada espera de antena na sala.

15.2 Ramal de entrada: croqui em planta em enexo.

15.3 Fiação: serão utilizados fios de cobre com capa de isolamento nos diâmetros de projeto.

16-LIMPEZA GERAL

As unidades serão limpas quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas.

_______________________________

Eng. Civil Gilmar A. Marquezin,

CREA/RS: 66.403

Ajuricaba/RS, 12 de abril de 2022.