MEMORIAL DESCRITIVO

###### 1. DESCRIÇÃO GERAL

Este memorial destina-se a descrever as especificações técnicas dos materiais a serem utilizados, bem como os serviços executados para a pavimentação em pisos intertravados, com uma área de 167,85 m², compreendendo o passeio lateral à Prefeitura Municipal de Ajuricaba, situado na Rua da Matriz, nesta cidade de Ajuricaba/RS.

2.  MATERIAIS

A fabricação dos blocos intertravados deverá seguir as seguintes especificações técnicas:

- A resistência característica estimada à compressão (Fck) deverá ser igual ou superior a 35 Mpa;

- Os blocos deverão ser fabricados com máquina vibro-prensa;

- Os blocos deverão ter altura de 6,00 cm.

- Os blocos de concreto pré-moldados devem atender as especificações da 9781/2012.

- Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de concretos, os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.

- A empresa fabricante dos blocos de concreto pré-moldados deve possuir certificação da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland).

- A empresa fabricante dos blocos de concreto pré-moldados deve possuir licenciamento ambiental da fábrica.

3. SERVIÇOS

Os serviços devem ser executados conforme o projeto da planta em anexo, utilizando pisos intertravados de concreto retangular, nas dimensões de 10x20x6 cm nas cores conforme o projeto.

3.1   REMOÇÕES DO PAVIMENTO EXISTENTE

A obra terá início após a remoção da pavimentação e meio fios existentes, bem como a remoção de entulhos do canteiro de obras. Este serviço será realizado pelo Município.

3.2   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO

Após a remoção do piso existente, o subleito deverá ser regularizado e compactados com o auxílio de equipamento mecânico (sapo) em camadas de no máximo 15 cm.

Devem ser observados, e reparados, quando necessário, os seguintes detalhes:

- O solo utilizado não pode ser expansível – não pode inchar na presença de água.

- A superfície não deve ter calombos nem buracos.

- O caimento da água deve ser de no mínimo 2% em direção à rua

- A superfície deve estar na cota correta para que não haja desnível entre o piso existente e o a ser executado.

3.3    CONTENÇÃO LATERAL (MEIO-FIO)

Os meio-fios servirão como contenção lateral e serão pré-moldados de concreto com as dimensões 100x30x10 cm, rejuntados com argamassa e colocados em valas devidamente niveladas e apiloadas, em perfeito prumo e alinhamento e de modo que não sofram qualquer tipo de recalque ou perda do alinhamento. A face superior do meio-fio deverá estar nível zero com o passeio a ser executado.

3.4    APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE EM BRITA GRADUADA

A base de brita graduada deverá ser espalhada manualmente na espessura de 5,00 cm e a compactação deverá ser com placa vibratória, até atingir um grau de compactação de 100% do proctor normal.

3.5    PAVIMENTAÇÕES EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

Concluída a execução da base, inclusive nivelamento e compactação, a pavimentação com os elementos intertravados será executada sob uma camada de 4,00 cm de pó de pedra e partirá de um meio-fio lateral.

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, sobre a base.

Com a finalidade de obter-se um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, serão observadas as seguintes recomendações:

- Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser objeto de verificações periódicas;

- As juntas entre as unidades vizinhas não devem exceder de 2 a 3 mm;

- O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mão no seu sentido, estando ele de pé sobre a área já pavimentada;

- As juntas da pavimentação serão tomadas com pó-de-pedra, utilizando-se a irrigação para obter-se enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

A compactação será feita com placas vibratórias e em duas etapas: compactação inicial e compactação final.

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactação do pavimento, antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactação inicial tem como funções de nivelar a superfície da camada de blocos de concreto, iniciar a compactação da camada de assentamento e fazer com que o pó de pedra preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-lhes um primeiro estágio de travamento.

A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, com placas vibratórias; deve-se dar pelo menos duas passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção (longitudinal, por exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso anterior, para evitar a formação de degraus. Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior.

Depois de fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de pó de pedra é utilizada para fazer o rejuntamento, sendo espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem nas juntas. Não se deve adicionar cimento ou cal. Faz-se então a compactação final. A selagem das juntas (seu preenchimento pó de pedra) é necessária para o bom funcionamento do pavimento. As juntas devem estar bem seladas ou os blocos de concreto ficarão soltos e o pavimento perderá intertravamento e se deteriorará rapidamente.

O pó de pedra para preenchimento das juntas deve ser espalhado sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada e uniforme, capaz de cobrir toda a área pavimentada; deve-se evitar a formação de montes.

Após a compactação final deve-se fazer uma inspeção para verificar se realmente todas as juntas estão completamente preenchidas e não apenas sua porção superior. Se for esse o caso, deve-se repetir a operação de espalhamento do pó de pedra e compactação.

4. ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção. Todos os serviços deverão ser examinados pelo responsável técnico do projeto, que constatará se os mesmos foram executados de acordo com as especificações e se necessitam ser refeitos ou não. Qualquer dúvida deverá ser sanada com o responsável técnico do projeto da obra.

Ajuricaba, 18 de Maio de 2018.

_______________________________________

Eng. Civil. Gilmar Antônio Marquezin

CREA/RS: 66.403